KARTA TECHNICZNA

# DUDITERM  666

Klej topliwy w patronach na bazie EVA charakteryzujący się wysoką odpornością termiczną i średnią lepkością.

CHARAKTERYSTYKA :

Baza :	  żywice syntetyczne

Forma :	  średnica : Ø 63 ± 0,5 mm

długość : 80 ± 2 mm

Kolor :		naturalny, brązowy, biały

Lepkość w 200 C

metoda-RVF  Brookfield ( Thermosel  2 rpm) :              mPa.s	110.000    5.000

Punkt mięknienia

(Ring and Ball ASTM D36/DIN 52 011) :	C 	       110  ±  3

Ciężar właściwy (gęstość) :	g/cm3   	    1,30    0.03

WARUNKI UŻYTKOWANIA :

Wilgotność materiałów	%     	         8  -  10

Wilgotność względna otoczenia	%	       55  -  65 %

Temperatura otoczenia i materiałów	°C		        >  15

Temperatura w topielniku	°C 	     180  -  200

Temperatura aplikacji	°C 	     190  -  210

Posuw	m/min	      18   -  30

Docisk	kg/cm2	        3   -   5

Naniesienie	g/m2            		   180  -  250

ZASTOSOWANIE :

Duditerm 666 jest przeznaczony do okleinowania wąskich krawędzi płyt z tworzyw drzewnych na automatycznych okleiniarkach przeznaczonych do okleinowania klejem topliwym w patronach obrzeżami PVC, ABS, papierowymi, poliestrowymi, melaminowymi i  obrzeżami naturalnymi.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA :

Powierzchnie klejone powinny być wstępnie oczyszczone. Obecność zanieczyszczeń  może spowodować spadek adhezji kleju.

Temperatura kleju Duditerm 666  na wałku nanoszącym lub grzebieniu powinna podlegać czasowej kontroli poprzez obserwację wskazań termostatów zamontowanych przy okleiniarce. Ilość nanoszonego kleju jest uzależniona od rodzaju oklejanych materiałów. Nieodpowiednia ilość kleju może być przyczyną zbyt niskiej adhezji kleju lub powodować powstawanie miejsc ze zbyt widoczną spoiną klejową .

Klejone materiały i części maszyny mające bezpośredni kontakt z klejem podczas nakładania powinny mieć temperaturę minimum 15 C w celu uniknięcia zbyt szybkiego schładzania się kleju co w rezultacie mogłoby prowadzić do efektu złego zwilżania materiałów klejonych. W przypadku użytkowania maszyn z wolnym posuwem poleca się zastosowanie nagrzewnic w miejscu klejenia w celu utrzymania zalecanej temperatury pracy kleju.

OKRES PRZECHOWYWANIA : 24 miesiące podczas składowania w suchym pomieszczeniu.

OPAKOWANIA : 15 kg karton ( zawiera 45 szt. patronów)

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oparte są na naszych doświadczeniach praktycznych I nie stanowią zapewnienia właściwości w rozumieniu orzecznictwa Federalnego Sądu Najwyzszego.W zwiazku z tym dane zawarte w karcie technicznej  jak i bezpłatne informacje  i doradztwo techniczne firmy nie stanowią podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń prawnych.